| Наименование показателя (ед. изм.) |  | ПЛИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАТЫ |  |  |  |  | ЦИЛИНДРЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЗОЛАЙТ-Л | ИЗОЛАЙТ | ИЗОВЕНТ | ИЗОФЛОР | ИЗОРУФ | ИЗОРУФ-Н | ИЗОРУФ-В | ИЗОФАС-90 | ИЗОФАС-110 | ИЗОФАС-140 | ИЗОФАС-160 | ИЗОФАС-ЛМ | П-75С | П-125С | М1-100 | М2-100 | М3-100 | ИЗОШЕЛЛ |
| Плотность, кг/м3 |  | 35 | 50 | 100 | 110 | 150 | 130 | 175 | 90 | 110 | 140 | 160 | 90 | 50-70 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 100 |
| Механические свойства | Прочность на сжатие при 10% - ной дефор-мации, кПа, не менее | - | - | 20 | 25 | 45 | 30 | 60 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Предел прочности на отрыв слоев, кПа, не менее | - | - | 3 | 4 | 7,5 | 7 | 15 | 4 | 10 | 15 | 15 | 80 | - | - | - | - | - | - |
|  | Предел прочности при растяжении, кПа, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
|  | Сжимаемость, %, не более | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | - |
|  | Упругость, %, не менее | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 91 | 91 | - |
| Теплопроводность | Теплопроводность при (283±5) К, Вт/(м·К) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,034 | 0,033 | 0,035 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,039 | 0,033 | 0,033 | - | - | - | - |
|  | Теплопроводность при (298±5) К, Вт/(м·К) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,037 | 0,038 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,038 | 0,043 | 0,036 | 0,037 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,045 |
|  | Теплопроводность при (398±5) К, Вт/(м·К) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,065 |
|  | Теплопроводность в условиях экспл. А, Вт/(м·К) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,043 | 0,042 | 0,045 | 0,042 | 0,042 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,043 | 0,044 | - | - | - | - |
|  | Теплопроводность в условиях экспл. Б, Вт/(м·К) | 0,044 | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,045 | 0,048 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,048 | 0,051 | 0,045 | 0,046 | - | - | - | - |
| Влажностные характеристики | Водопоглощение по объему, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | - | - | - | 5,0 |
|  | Влажность по массе, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Содержание органических веществ по массе, %, не более |  | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Огне-стойкость | Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |