Таблица 1

| Конфигурация стекла для ходьбы | Класс применения стекла | Макс.расстояние между опорами при нагрузке 5 KN/m2 |  | толщина, мм | вес, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опора на 2 стороны | опора на 4 стороны |  |  |
|  |  | м | м |  |  |
| B.444 | 3 | 0,30 | 0,90 | 27 | 60 |
| B.454 | 3 | 0,40 | 1,00 | 29 | 65 |
| B.464 | 3 | 0,60 | 1,15 | 32 | 70 |
| B.474 | 3 | 0,95 | 1,40 | 35 | 77,5 |
| B.484 | 3 | 1,40 | 1,80 | 39 | 87,5 |
| B.4884 | 3 | 1,70 |  | 60 | 135 |

| Рекомендованные максимальные размеры элементов при опоре на 4 стороны |  |
| --- | --- |
| тип стекла | макс. размер в мм |
| B 444 | 900 x 3000 |
| B 454 | 1000 x 3000 |
| B 464 | 1150 x 3000 |
| B 474 | 1400 x 3000 |
| D 484 | 1800 x 3000 |

Таблица 2

| Конфигурация стекла для ходьбы | Класс применения стекла | Макс.расстояние между опорами при нагрузке 3,5 KN/m2 |  | толщина, мм | вес, кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | опора на 2 стороны | опора на 4 стороны |  |  |
|  |  | м | м |  |  |
| B.444 | 3 | 0,40 | 1,25 | 27 | 60 |
| B.454 | 3 | 0,60 | 1,38 | 29 | 65 |
| B.464 | 3 | 0,85 | 1,50 | 32 | 70 |
| B.474 | 3 | 1,25 | 1,75 | 35 | 77,5 |
| B.484 | 3 | 1,60 | 2,00 | 39 | 87,5 |
| B.4884 | 3 | 1,90 |  | 60 | 135 |

| Рекомендованные максимальные размеры элементов при опоре на 4 стороны |  |
| --- | --- |
| тип стекла | макс. размер в мм |
| B 444 | 800 x 3000 |
| B 454 | 900 x 3000 |
| B 464 | 1000 x 3000 |
| B 474 | 1200 x 3000 |
| D 484 | 1550 x 3000 |